## Slide 1: Бесшовные антикоррозионные и герметизирующие материалы «Ремохлор» и жидкий пластикат «Унитек» Иванов А.М., Селедцова Н.А.
Консультационно-технологическая фирма «Ремохлор»

## Slide 2
Материалы «Ремохлор», представляют собой композиции на основе эпоксидных смол, в двух вариантах отверждения:
Холодного отверждения - нанесение и отверждение составов осуществляется при комнатной температуре.
Эти композиции используются в основном для создания защитных покрытий и изготовления изделий из армированных композитов, эксплуатируемых при температурах не выше 80оС .
Холодного-горячего отверждения - желатинизация составов происходит при комнатной температуре, но для достижения максимальной химической стойкости и механической прочности необходимо постотверждение при повышенных температурах. Эти композиции в основном используются для изготовления изделий из конструкционных композитов и для создания защитных покрытий, эксплуатируемых при температурах до 180- 200 о С .

## Slide 3
Материалы «Ремохлор» представляют собой композиции следующего состава:
Связующие «Ремохлор» -100 м.ч.
Отвердитель - 5- 30 м.ч.
Дисперсный наполнитель - 30-250 м.ч.
И если необходимо, то армирующий наполнитель:
моноволокно, нити, рубленное волокно
тканные материалы или нетканные материалы

## Slide 4
В качестве дисперсных наполнителей в композициях «Ремохлор» для работы в кислых и нейтральных средах используют:
- маршалит, диабазовую и андезитовую муку, тальк, графит, шунгит, двуокись титана; а в качестве армирующих наполнителей: стеклоткань, углеткань, хлорин, базальтовую ткань.
В качестве дисперсных наполнителей для работы в щелочных средах в композициях «Ремохлор» используют: тальк, графит, шунгит, двуокись титана, корунд; а в качестве армирующих наполнителей: углеткань, хлорин.

## Slide 5
Основные физико-механические свойства армированных дисперсными наполнителями материалов «Ремохлор»
Плотность г/куб. см 1,2-2,6 Температур. условия отверждения, н/м °С 15 Жизнеспособность при 20°С, час 0,1-3
Время полного отверждения при 20°С,час 24-150 Морозостойкость °С минус 60 Разрушающее напряжение н/м, МПА
при разрыве 70-150 при изгибе 60-250 Модуль упругости МПА 4500-7000
Адгезия при сдвиге, н/м, МПА
углер.ст.-углер.ст. 16-27 углер.ст- стекло(к/у плитка) 10-14 углер.ст-граф.АТМ 8-9 титан-титан 17-28 углер.ст.-эбонит 51-1626 8-12
бетон-бетон выше прочности бетона

## Slide 6
Основные физико-механические свойства ламинатов «Ремохлор»
Вид ламината Стеклопластик* Углепластик** Базальтопластик***
Плотность г\см3 1.4-2.6 1.4-2.2 1.5-2.3
Предел прочности
при растяжении, МПа* 120-400 130-450 120-300
при изгибе МПа 150-350 150-400 50-60
Относительное
удлинение
при разрыве % 5-8 5-10 5-10
Ударная
вязкость, кДж\м2 20-150 30-90 30-150
Стеклоткани: Т-10; Т10-80; Э3_-200; Углеткань Урал T-1: T-2
Базальтовые ткани: БТ-11; Кремнеземные КТ-11, КТ-11-ТО; ПП – КС-34

## Slide 7
Физико-механические показатели органопластиков «Ремохлор»
Вид композита «Ремохлор» «Ремохлор» «Унитек»
на хлорине* на ПП ткани** на хлорине*
Плотность г\см3 1.6-1.8 1.3- 1,5 1.7-2.0
Предел прочности
при растяжении, МПа* 80-200 *** 70-200*** 70-100***
Относительное
удлинение
при разрыве % 20-30 10-20 50-150
Ударная
вязкость, кДж\м2 150-200 200-450 резиноподобен
*Хлорин: артикул 86006
**ПП ткань - KC-34 фотомодифицированная
*** Для специальных связующих и более 3 слоев армирующего наполнителя предел прочности при растяжении может достигать соответственно для хлорина до 400 МПА, для ПП – 450 Мпа, а для «Унитек» с хлорином -300 МПа

## Slide 8: Химическая стойкость композитов «Ремохлор»
Вид агрессивной среды | Температура °С | Время экспозиции сутки | Ремохлор-МБ |  |  | 
 |  |  | Защитная композиция |  | Полное покрытие | 
 |  |  | Изменение массы обр. в % к исх. | сохранение прочности при изгибе в % к исх. | Изменение массы обр. в % к исх. | сохранение прочности при изгибе в % к исх.
Соляная кислота 36% | 20 60 | 750 380 | 2,1 2,5 | 97 91 | 2.2 2.6 | 98 97
Смесь соляной кислоты с плавиковой кислотой | 20 60 | 120 120 | 2.8 3.3 | 100 95 | 3 3.7 | 99 95
Азотная кислота 20% | 20 60 | 750 180 | 1.5 1.8 | 98 96 | 1.8 2.4 | 97 101
Серная кислота 50% | 20 60 | 540 360 | 0.8 1.6 | 98 97 | 1.2 1.5 | 98 98
Плавиковая кислота 50% | 20 60 | 380 180 | 2.1 3.2 | 95 92 | 2.7 3.6 | 88 87
Фосфорная кислота 85% | 20 100 | 380 180 | 2.6 2.7 | 89 85 | 3.2 3,8 | 91 85
Кремнефтористая кислота товарная | 20 50 | 380 180 | 0.6 1.4 | 100 98 | 1.8 2.3 | 98 98

## Slide 9
Химическая стойкость ламинатов «Ремохлор»
в соляной кислоте. Содержащей различные добавки (60оС) за время экспозиции в 120 суток
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Изменение массы образца в % к исходной | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 4.1 | 2.2 | 2.3
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Сохранение предела прочности при изгибе в % к исходной | 112 | 115 | 120 | 97 | 103 | 94 | 95 | 102 | 94
    1,4,7 –Стеклопластик 2,5,8 – Углепластик 3,6,9 Органопластик на хлорине
HCL + ДЭГ
метанол
HCL +HNO3 + HF
HCL + HF
HCL + HF
HCL +HNO3 + HF
HCL + ДЭГ
метанол

## Slide 10
Химическая стойкость ламинатов «Ремохлор»
в 40% гидроокиси калия (100оС) за время экспозиции в 360 суток
Chart: Сохранение предела прочности при изгибе в % к исходной
| 1 | 2 | 3
Сохранение предела прочности при изгибе в % к исходной | 95 | 91
    Сильное расслоение стеклопластика 2. Углепластик 3. Органопластик на хлорине
Chart: Изменение массы образца в % к исходной
Изменение массы образца в % к исходной | 0.7 | 0.4

## Slide 11
Химическая стойкость ламинатов «Ремохлор»
в условиях гальванической ванны хромирования (80оС) с дополнительной защитой материалом «Унитек» за время экспозиции в 200 суток
Chart: Изменение массы образца в % к исходной
| 1 | 2 | 3
Изменение массы образца в % к исходной | 1.1 | 0.2 | 0.3
Chart: Изменение массы образца в % к исходной
| 1 | 2 | 3
Изменение массы образца в % к исходной | 1.1 | 0.8 | 0.8
    Стеклопластик 2. Углепластик 3. Органопластик на хлорине

## Slide 12
Химическая стойкость ламинатов «Ремохлор» в растворах поглощения сернистых газов (SO2 и SO3) температурой 40-90оС
за время экспозиции в 270 суток
Chart: 
| 1 | 2 | 3
Изменение массы образца в % к исходной | 1.1 | 0.8 | 0.8
Chart: 
| 1 | 2 | 3
Сохранение предела прочности при изгибе в % к исходной | 95 | 102 | 91
    Стеклопластик 2. Углепластик 3. Органопластик на хлорине

## Slide 13
Химическая стойкость ламинатов «Ремохлор»
в гипохлорите натрия марки А (35оС) за время экспозиции в 180 суток
Chart: 
| 1 | 2 | 3
Сохранение предела прочности при изгибе в % к исходной | 91 | 97 | 102
Chart: 
| 1 | 2 | 3
Изменение массы образца в % к исходной | -1.9 | 1 | 0.4
    Стеклопластик 2. Углепластик 3. Органопластик на хлорине

## Slide 14
Материалы «Ремохлор» и композиты на их основе обладают высокой химической стойкостью :
- к соляной кислоте (синтетической, абгазной), плавиковой, фосфорной, кремнефтористой любых концентраций;
- к с серной кислотой (до 60%-ной концентрации);
- к азотной до 30% концентрации;
- к нейтральным, основным и кислым растворам солей
- к сточным водам (техническим и хозфекальным) ;
- к растворам щелочей любых концентраций.
Температура эксплуатации «Ремохлор-У» от -60 до 60(70)оС.
Температура эксплуатации объектов с покрытием «Ремохлор-МБ» от -60 до 90(100) оС.
Температура эксплуатации объектов с покрытием «Ремохлор-Т» от -60 до 120оС, а композитов горячего отверждения до 180-200 оС.
Стекло-(угле-) базальтопластики могут эксплуатироваться до 180-200оС.

## Slide 15: Рекомендации по применению покрытий «Ремохлор»
Агрессивная среда | Концентрация среды в % масс. | Максимальная температура применения, °С | Срок службы год
Вода любой минерализации |  | 120 | 7
Соляная кислота синтет. (абгазная) | любая | 90 | 8-10
Серная кислота | не выше 70 | 80 | 7-9
Серная кислота | олеум | не применим | 
Плавиковая кислота | любая | 70 | 6
Фосфорная кислота | любая | 70 | 10
Кремнефтористая кислота | любая | 80 | 10
Гидроокиси Na, K, Li (аммиачная вода) | любая | 120(кипения) | 10
Гипохлориты Na, Ca, хлораты | любая | 60 | 7

## Slide 16
Агрессивная среда | Концентрация среды в % масс. | Максимальная температура применения, °С | Срок службы Год
Р-ры хлоридов K, Na, Li, Fe, Zn; сульфатов Cu, Fe, Ni, Co, Zn, K, Ca, W, Mo;фосфатов и нитратов, ксантогенатов; сульфидов и полисульфидов, солей мышьяка и селена | любая | 100 | 7-10
Технологические р-ры электролиза: Cu, Ni, Zn, Co; производств: никелиров., меднения, цинков; Фосфатиров., электрополиров., обезжиривания и травления | любая | 100 | 10
Хромсодержащие растворы с комплексе с покрытием «Унитек» | любая | 90 | 7-9
Растворы поглощения оксидов серы, фтористого и хлористого водорода | до 60% по серной к-те | 80 | 10

## Slide 17
Агрессивная среда | Максимальная температура применения, °С | Срок службы год
Бензин, масла, нефть, дизтопливо, этанол, ароматические углеводороды, флотоагенты | 100 | 8
Хозбытовые и промышленные сточные воды | 110 | 9
Воздух (термост. марки Ремохлор») | 200 | 5
Хлористый и фтористый водород | 80 | 8
Окислы серы, газообразные (конденсат на стенке не более 60% серной к-ты | 80 | 8
Абгазы печей обжига сульфидных руд | 90 | 8
Топочные газы сжигания мазута | 140 | 7
Топочные газы сжигания хлорпродуктов | 80 | 8

## Slide 18
Основные физико-механические свойства материалов «Унитек»
Плотность. г/куб. см 1,2-1,6
Темпер. условия высыхания, н/м °С минус 15
Сушка каждого слоя при 20°С, мин 45
Полная сушка при 20°С, н\б,час 36
Гибкость пленки по ШГ-1, мм 1-2
Морозостойкость, °С минус 40
Разрушающее напряжение н/м, МПА
при разрыве 12-200**
Относительное удлинение
при разрыве, % 180-450
Адгезия при отрыве, н/м,МПА
углер.ст.-углер.ст. 5-14*
асбестоцемент– асбестоцемент 3-5*
углер.ст-граф.АТМ 2-5*
углер.ст.-эбонит 51-1626 3-5*
бетон-бетон 1-4*
Цвет покрытия - по согласованию с заказ.
Содержание сухого остатка, н/м, % - 40
Вязкость по ВЗ-246, н/б, сек - 300
Примечание: * в смеси с «Ремохлор» («Унитек» : «Ремохлор» =10:1)
** армированный стеклотканью Э3-200

## Slide 19
Применение материалов «УНИТЕК»
В качестве гидроизоляционных наливных кровельных покрытий
Срок службы – не менее 10 лет
Гидроизоляционное и антикоррозионное покрытие стальных, железобетонных и деревянных конструкций от воздействия природных и сточных вод, технологических смывок с рН 1 - 14, атмосферы промышленных производств и температурой до 30о С.
Срок службы - 4-7 лет.
В качестве замены пластикатам и пластизолям ПВХ в гальванотехнике и при защите поверхностей от окислительных сред. Химическая защита металлических, железо-бетонных и деревянных поверхностей в комплекте с материалами «Ремохлор» с температурой до 70оС
Срок службы - 4-7 лет
Защита оборудования от концентрированной серной кислоты, азотной кислоты до 50%, окислительных агрессивных сред: перекисей, хроматов и перманганатов гальваничес-ких окислительных сред, хлорокислителей и др. сред с температурой до 45о С
Срок службы –не менее 5лет

## Slide 20: ХИМСТОЙКИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ «РЕМОХЛОР» И «УНИТЕК»
  Эпокси-перхлорвиниловые материалы «Ремохлор» представляют собой смеси композиций «Унитек» и «Ремохлор» взятых соотношение по массе от 5:1 до 20:1. По физико-механические свойства они находятся в промежутке между свойствами физико-механическими материалов «Ремохлор» и «Унитек». Покрытия могут быть применены в неармированном виде, так и армированном (тканными и не тканными) материалами. Материалы могут быть использованы для защиты от воздействия агрессивных сред до 50оС. Морозостойкость покрытий до минус 45оС.
  Материалы применяются:
  Для гидроизоляционных покрытий объектов изготовленных из бетону и стали (заглубленные помещения, подвалы, коллекторы, тоннели, фундаменты), подвергающихся воздействия солевых растворов, кислот средних концентраций.
  В качестве самостоятельных покрытий поверхностей изготовленных из бетона, стали или композитных материалов, Для наружной и внутренней защиты труб и газоходов, канализационных коллекторов, систем переработки сточных вод и получения бытового газа из сточных вод.
  В качестве подслоя для крепления термопластичных покрытий к металлу, бетону или композитам.
  Для создания защитно-декоративных покрытий по эпоксидным или полиэфирным полам, обладающим относительно низкой стойкостью к проливам агрессивных сред.
  Защиты сварных швов на трубопроводах различного назначения.

## Slide 21: Химическая стойкость комплексного покрытия «Ремохлор» - «Унитек» (1мм «Унитек» + 4мм «Ремохлор-У»; армирующий наполнитель стеклоткань или хлорин)
Агрессивная среда | Концентрация в % масс. | Максимальная температура применения, °С Ремохлор-Унитек | Срок службы год
Соляная кислота синт. | любая | 45 | 7
Соляная кислота абгаз. | любая | 45 | 3
Серная кислота | не выше 60 | 40 | 3
Серная кислота | не выше 80 | 50 | 5
Серная кислота | не выше 95 | 30 | 5
Серная кислота | 98 | 30 | 3
Плавиковая кислота | любая | 45 | 5
Фосфорная кислота | любая | 50 | 5
Кремнефтористая кислота | любая | 50 | 5

## Slide 22
Агрессивная среда | Концентрация в %масс. | Максимальная температура применения, °С Ремохлор-Унитек | Срок службы год
Гидроокиси Na, K, Li | любая | 50 | 5
Растворы: |  |  | 
хлоридов K, Na, Li, Fe, Zn | любая | 60 | 5
оксихлоридов AL | любая | 50 | 5
сульфатов(купоросов) Cu, Fe, Ni, Co, Zn, K, Ca, W, Mo |  | 60 | 3
Ванны: гальванических производств, никелирования, меднения, цинкования, хромирования, фосфатирования, электрополир, обезжиривания и травления |  | 90 | 5
 |  | 80 | 5

## Slide 23: Эпокси-битумные покрытия «Ремохлор»
Представляю собой смеси битумного лака ( на основе высокоплавких битумов) или каменноугольного лака с композициями «Ремохлор». Составы применяются в ввиде неармированных и армированных тканными или не тканными материалами.
Температура применения – 45-60оС.
Морозостойкость – до минус 30оС.
Материалы применяются:
  Для гидроизоляционных покрытий объектов изготовленных из бетону и стали (заглубленные помещения, подвалы, коллекторы, приямки, фундаменты), подвергающихся воздействия солевых растворов, кислот до 10% концентраций.
  Для наружных и внутренних покрытий систем очистки промышленных и бытовых (хозфекальных) сточных вод.
  Для гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий наружных покрытий трубопроводов различного назначения
  Для антикоррозионной защиты транспортной техники

## Slide 24: Модификация покрытий как эпоксидных составов:
Модификация покрытий как эпоксидных составов:
Соотношение компонентов:
Лак ХВ или ХС -400 м.ч. Эмали ХВ и ХС -300 м.ч.
Связующее «Ремохлор» -100 м.ч. Связующее «Ремохлор» -100 м.ч.
Отвердитель 17-22 м.ч. Отвердитель -17-22 м.ч.
Толщина однослойного покрытия в 2-3 больше, чем толщина покрытия материалов ХВ и ХС. Срок службы покрытия в 3-4 раза выше, чем у покрытий из материалов ХВ и ХС.
Модификация покрытий как ХВ и ХС составов:
Лак ХВ или ХС -2000 м.ч. Эмали ХВ и ХС -1500 м.ч.
Связующее «Ремохлор» -100 м.ч. Связующее «Ремохлор» -100 м.ч.
Отвердитель -17-22 м.ч. Отвердитель -17-22 м.ч.
Адгезия покрытия к углеродистым сталям составляет 5-7 МПа против 1,2-1,5 МПа.
Срок службы покрытия увеличивается 4-5 раз.

## Slide 25: Модификация материалами «Ремохлор» эпоксидных лакокрасочных материалов
1. Использование в качестве отвердителей составы 550 (551), 620, 623 и др. значительно повышает химическую стойкость защитных покрытий на основе эпоксидных смол в среднем 6-10 раз по сравнению с отвердителем ПЭПА.
2. Использование смеси эпоксидных смол (предпочтительно смол ЭД) и материалов «Ремохлор» увеличивает химическую стойкость покрытий с одновременным увеличением физико-механических свойств.
3. Оптимальные смеси материалов «Ремохлор» со стандартными лакокрасочными материалами ЭП-0010 и ЭП-773 составляет:
Для ингибированных грунтовок:
ЭП-0010(ЭП-773)* -300-400 м.ч.
Связующее «Ремохлор» -100 м.ч.
Отвердитель -17-23 м.ч.
4. Оптимальные смеси материалов «Ремохлор» со стандартными лакокрасочными материалами ЭП-0010 и ЭП-773 составляет:
Для окрасочных составов:
ЭП-0010(ЭП-773)* -450-600 м.ч.
Связующее «Ремохлор» -100 м.ч.
Отвердитель -17-23 м.ч.
Примечание:*Состав включает совместный с «Ремохлором» отвердитель

## Slide 26: Гуммированная емкость, отремонтированная покрытием «Ремохлор»

## Slide 27
Защита внутренней поверхности
стеклопластиковой трубы ламинатом «Ремохлор-МБ»

## Slide 28
Готовые стеклопластиковые трубы,
защищенные ламинатом «Ремохлор-МБ»

## Slide 29
Выхлопные трубы, газоходы и каплеотбойник,
защищенные ламинатом «Ремохлор-МБ»

## Slide 30: Монтаж выхлопной трубы, защищенной «Ремохлор»

## Slide 31
Участок защиты материалами «Ремохлор» в гальваническом цеху

## Slide 32: УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВОВ «РЕМОХЛОР» НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 33
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ «РЕМОХЛОР» ВРУЧНУЮ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 34
Нанесение защитного слоя на ламинат «Ремохлор-МБ»
при защите гальванической ванны

## Slide 35
Гальваническая ванна, защищенная ламинатом «Ремохлор-МБ»

## Slide 36
Ванна, защищенная системой «Ремохлор-Унитек».
Наружная поверхность защищена покрытием «Унитек»

## Slide 37
Общий вид гальванического цеха
защищенного ламинатом «Ремохлор-МБ»

## Slide 38: Поддоны под травильные ванны, защищенные «Ремохлор»

## Slide 39: Ванны травления вид снаружи и изнутри (покрытие «РЕМОХЛОР-МБ»)

## Slide 40: Покрытие «Ремохлор-Т» на емкости, эксплуатируемой в пульпе KCL-NaCL при 100-115оС. Фото 1 до эксплуатации. Фото№2 после 4 лет эксплуатации. Футеровка внизу емкости защита от механических повреждений при чистке емкости*-
Фото 1
Фото 2

## Slide 41
Испытание на размораживание бетонных образцов, покрытых «Ремохлор-МБ»
Фото 1
Фото 2
Фото1 исходный образец.
Фото 2 образец после 20 циклов испытания от минус 25оС до плюс 20оС

## Slide 42
Испытание на размораживание бетонных образцов, покрытых «Ремохлор-МБ»
Фото1 обратная сторона исходного образца.
Фото 2 обратная сторона образца
после 20 циклов испытания от минус 25оС до плюс 20оС
Фото 1
Фото 2

## Slide 46
Примечание: Ремохлор-эластик – «Унитек»

## Slide 47
115487 г. Москва а/я 22
ООО Консультационно-Технологическая
Фирма «Ремохлор»
тел.\факс: (499) 612-4402 тел: (495) 979-4769
моб. 8-903-743-8738
е-mail: info@remochlor.ru remochlor@mail.ru
WWW.REMOCHLOR.RU WWW.РЕМОХЛОР.РФ